前    言

本规范由上海东方泵业（集团）有限公司提出。

本规范由上海东方泵业（集团）有限公司规范情报室归口。

本规范由上海东方泵业（集团）有限公司技术中心负责起草。

本规范主要起草人：冉仕兵、魏明珠。

本规范批准人：吴永旭。

卧式化工泵焊接底座规范

范围

本规范规定了卧式化工泵焊接底座的分类与结构、地脚尺寸、集液盘、焊接、加工、图样代号、外观。

本规范适用于卧式化工泵槽钢焊接底座和折边焊接底座的设计、制作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（eqv ISO2859-1：1999）

GB/T 3215-2007  石油、重化学和天然气工业用离心泵

GB/T 5656  离心泵技术条件（Ⅱ类）(eqv ISO5199:1986)

GB/T3274  碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带

GB/T706  热轧型钢

Q/DF.J201.002-2008  泵类零件图样代号

分类与结构、地脚尺寸、集液盘、焊接、加工、图样代号

槽钢底座

3.1.1结构

a) 梁为槽钢，其它为钢板或角钢。

b) 集液盘和底座为一整体。

c) 结构上应利于防止振动。

d) 对于电机重量大于250公斤的底座，应设计电机调整结构。调整定位块上钻φ20H9的孔。定位块的焊接应不阻碍放置、取出调整垫片。调整块插销为φ20h9。调整块使用调整螺栓不小于M12。

e) 底座上应有吊装孔或其它起吊结构。

3.1.2地脚尺寸

表1 地脚尺寸

| 地脚螺栓规格 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺栓孔直径d1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| L1≥ | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| L | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| S | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

图1 地脚尺寸

3.1.3集液盘

a) 排液接口≥Rp 1。

b) 集液盘底部应利于液体排尽，向排液接口倾斜，斜度至少1∶100。

c) 集液盘采用厚度5mm的钢板焊接。

d) 集液盘面积尽可能大。

e) 集液盘应设计≥φ80的带凸缘的灌浆孔，如果泄漏液体可能进入灌浆孔，灌浆孔应加上金属孔盖。

3.1.4焊接

槽钢底座的焊接，应考虑与基础相接的底面平整，焊缝打磨平整或不留焊缝。

所有焊缝应连续。焊接完成后底座应作去应力处理。

3.1.5加工

底座的加工注意兼顾各尺寸要求。电机端应保证能放入至少3mm厚度的调整垫片。

3.1.6图样代号

图样代号按Q/DF.J201.002-2008  泵类零件图样代号

折边底座

3.2.1结构

图2 折边底座加强筋示意图

a) 底座长度尺寸A≤1000mm，设横向加强筋3根，A＞1000mm，设横向加强筋5根,筋厚度5mm。

b) 底座宽度尺寸B≥500mm，设纵向加强筋2根,筋厚度5mm。

c) 应按系列确定宽度尺寸B和长度尺寸A。

d) 电机垫块或泵垫块高出折边钢板平面50mm及以上，垫块应设计成四周封闭的结构。

e) 由于加强筋使灌浆区域分割成许多小区域，各区域之间应有排气孔，使灌浆不致形成气穴。

f) 灌浆孔尺寸应≥80mm。

g) 对于电机重量大于250公斤的底座，应设计电机调整结构。调整定位块上钻φ20H9的孔。定位块的焊接应不阻碍放置、取出调整垫片。调整块插销为φ20h9。调整块使用调整螺栓不小于M12。

3.2.2地脚尺寸

地脚尺寸同3.1.2。

3.2.3集液盘

a) 折边底座集液盘应单独设计成一定规格，安装灌浆后和底座焊接或螺栓连接。

b) 排液接口≥Rp 1.

c) 集液盘底部应利于液体排尽，向排液接口倾斜，斜度至少1∶100。

d) 集液盘采用厚度1～2mm的钢板焊接。

3.2.4焊接

折边底座的焊接除加强筋可以交错断续焊外，其余均为连续焊。焊接时注意控制焊缝处温度，避免引起变形。

3.2.5加工

底座加工注意兼顾各尺寸要求。电机端应保证能放入至少3mm厚度的调整垫片。

3.2.6图样代号

图样代号中，在电机类型编号前加字母“Z”表示折边底座。见附录。

外观

底座外观应无毛刺，焊缝打磨光滑。

附录

（资料性附录）

底座图样代号示例

示例1：

CZ    100  -  315  -  Y180 -  00

表2 电机类型编号

| 电机类型 | 编号 | 电机类型 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 380V Y2通用电机，中心高≤315 | 00 | 江特 6KV IP44 IP54 | Z2 |
| 380V Y2通用电机，中心高＞315 | 01 | 江特 10KV IP23 | Z3 |
| 南通 6KV IP23 | N1 | 江特 10KV IP44 IP54 | Z4 |
| 南通 6KV IP44 IP54 | N2 | 西安西玛 6KV IP23 | S1 |
| 南通 10KV IP23 | N3 | 西安西玛 6KV IP44 IP54 | S2 |
| 南通 10KV IP44 IP54 | N4 | 西安西玛 10KV IP23 | S3 |
| 佳木斯 6KV IP23 | J1 | 西安西玛 10KV IP44 IP54 | S4 |
| 佳木斯 6KV IP44 IP54 | J2 | 上海 6KV IP23 | H1 |
| 佳木斯 10KV IP23 | J3 | 上海 6KV IP44 IP54 | H2 |
| 佳木斯 10KV IP44 IP54 | J4 | 上海 10KV IP23 | H3 |
| 江特 6KV IP23 | Z1 | 上海 10KV IP44 IP54 | H4 |

示例2：

IHH   100  -  315  -  Y180 – Z 00

电机类型编号，前加“Z”表示折边底座

# Text boxes

上海市企业标准

Q/SUVU  -2010

卧式化工泵焊接底座规范

2010-09-18发布

2010-10-01起实施

上海东方泵业（集团）有限公司 发布

电机类型编号

系列代号

泵出口直径 mm

叶轮名义直径，mm

电机机座号

电机机座号

叶轮名义直径，mm

泵出口直径 mm

系列代号